Ausschreibungstext
Guss-Baumrost Q 250 – 2.500 x 2.500 mm 
Typ “LATERAL® 2.0“ 
Schlitzverlauf/Design: Linearoptik, Außenform: quadratisch; Innenöffnung: quadratisch
Systemmaß: 2.500x2.500 mm, Außenmaß Gussrost: 2.480x2.480 mm, Innenöffnung 1.000x1.000 mm, bei Bedarf erweiterbar auf 1.400x1.400 mm
durch mechanisches Trennen der Innenelemente an vorgegebenen Soll-Trennstellen,  Rosthöhe 40 mm, Punktauflage mit Dämpfungselementen MEIPREN®
Schlitzweite: 16 mm, Schlitzkontur: begehungsseitig mit sichtbarem Radius für Grad-/Kantenfreie Oberfläche, aus Gusseisen EN-GJL-250 nach DIN EN 1561, Maß Toleranzen nach DIN EN ISO 8062 - Kategorie CT 10,
frei Wurzelraum überbrückendes Gussrostsystem für Radlasten bis 50 kN (ungebremst),
im Standard 2 x Funktionsöffnung mit gesichertem Deckel zur Bewässerung, Belüftung
oder für bauseitige LED Strahler Typ "Dot-Spot" Ø 100 mm in Verbindung mit Adapter-/Einbauset B0935326,
Segmentverbindung durch statisch belastbare, unterseitige Guss-Laschen aus EN-GJS-500 mit 2 Verschraubungen einschl. Montageelemente,
Beschichtung: 2 K EP Zinkgrund und Tauchlackierung ähnl. Farbe RAL 9011 (vglb. RAL 9005),
Rutschhemmung: R10-V4 (vglb. R11) nach DIN 51130 bzw. BGR 181 (Prüfzertifikat 2019 MPA Neuwied),
Rutschgefahr: gering – mäßig auf Grund der relativ rauen, strukturierten Guss Oberfläche
Gewicht ca. 711 kg
Art. Nr. LAQ250100
Einfassungsrahmen Q 250 – 2.500 x 2.500 mm 
Typ “MG-ER- 2.0“ für MEIERGUSS Baumroste System 2.0, 
4-teilige Ausführung ohne einschränkende Stahl-Profile im Baumscheibenbereich,
Systemmaß: 2.500 x 2.500 mm, Einlegetiefe: 40 mm, Bauhöhe: 80 mm
Auflagefläche aus Profilstahl-Rechteckrohr 40/40, Kantenprofil S= 5 mm,
4 Befestigungslaschen mit Bohrung Ø 11 mm,
Beschichtung: feuerverzinkt, inkl. Schrauben, Dübel, Gewicht ca. 55 kg
Art. Nr.: ARQ2500
MEIERGUSS-Fundamentring aus Stahlbeton (B35 - B45),
für Baumroste- bzw. Stahl- Einbaurahmen mit den entsprechenden Abmessungen,
Form: quadratisch, Kennmaß: 2.500 x 2.500 mm, Außenmaß: 2.500 x 2.500 mm,
Innenmaß: 2.200 x 2.200 mm,
Stahlarmierung statisch ausgelegt für Radlasten bis 50 kN (nach DIN EN 1072),
vierteilige Bauform,
inkl. Gewinde-/Versetzbuchsen für bauseitige Ringösen,
ohne unterseitige Wurzelöffnungen, Höhe: 250 mm
Gewicht ca. 800 kg
Art. Nr. BFQ25025
Baumrost liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: LAQ250100EF oder gleichwertig