Ausschreibungstext
Guss-Baumrost Q 125 – 1.250 x 1.250 mm
Typ “CLASSICO® 2.0“
Schlitzverlauf/Design: Strahlenoptik,
Außenform: quadratisch; Innenöffnung: rund
Systemmaß: 1.250 x 1.250 mm - Außenmaß Gussrost: 1.230 x 1.230 mm, 
Innenöffnung Ø 600 mm, Rosthöhe 40 mm, 
Punktauflage mit Dämpfungselementen MEIPREN®
Schlitzweite 16 mm, Schlitzkontur: begehungsseitig mit sichtbarem Radius für Grad-/Kantenfreie Oberfläche,
aus Gusseisen EN-GJL-250 nach DIN EN 1561, Maß Toleranzen nach DIN EN ISO 8062 - Kategorie CT10,
frei Wurzelraum überbrückendes Gussrostsystem für Radlasten bis 50 kN (ungebremst),
inkl. 2 Versorgungsöffnungen mit gesichertem Deckel
Segmentverbindung durch statisch belastbare, unterseitige Guss-Laschen aus EN-GJS-500 mit 2 Verschraubungen einschl. Montageelemente,
Beschichtung: 2 K EP Zinkgrund und Tauchlackierung ähnl. Farbe RAL 9011 (vglb. RAL 9005),
Rutschhemmung: R10-V4 (vglb. R11) nach DIN 51130 bzw. BGR 181 (Prüfzertifikat 2019 MPA Neuwied),
Rutschgefahr: gering – mäßig auf Grund der relativ rauen, strukturierten Guss Oberfläche,
Gewicht ca. 163 kg
Fabrikat MeierGuss Art.-Nr. CLQ12560 oder gleichwertig
Einfassungsrahmen Q 125 – 1.250 x 1.250 mm 
Typ “MG-ER- 2.0“ für MEIERGUSS Baumroste System 2.0, 
4- teilige Ausführung ohne einschränkende Stahl-Profile im Baumscheibenbereich,
Systemmaß: 1.250 x 1.250 mm, Einlegetiefe: 40 mm, Bauhöhe: 80 mm
Auflagefläche aus Profilstahl-Rechteckrohr 40/40, Kantenprofil S= 5 mm,
4 Befestigungslaschen mit Bohrung Ø 11 mm,
Beschichtung: feuerverzinkt, inkl. Schrauben, Dübel, 
Gewicht ca. 29 kg
Art. Nr.: ARK1250
Baumrost liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: ROQ12560EF oder gleichwertig